Betonverbundsteinpflaster Blindenleitsysteme

Bitte beachten

Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der braun-steine GmbH. Bitte übernehmen Sie den Inhalt dieser Ausschreibungshilfe nicht ungeprüft in Ihr Leistungsverzeichnis!

Pos 01.	Betonsteinpflaster Blindenleitsystem, D = 80 mm

Betonsteinpflaster frei Baustelle liefern, lagern und nach dem Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen, Teil 1 Regelbauweise (Ungebundene Ausführung) sowie den ZTV Plaster-StB und ATV DIN 18318 in einem für die Beanspruchung ausreichenden oder vorgesehenen Verband höhen- und fluchtgerecht ggf. nach Verlegeanweisung verlegen. Das Mischen aus verschiedenen Paletten gemäß M FP 1 wird nicht gesondert vergütet.

Produktbezeichnung Blindenleitsystem nach DIN 32984.

Betonpflastersteine aus einschichtigem LPI-Faserbeton nach DIN 1338 mit nach DIN 32984 – Bodenindikatoren im öffentlichen Verkehrsraum- festgelegten Oberflächenstrukturen als Leitsystem und Orientierungshilfe für Sehbehinderte.

Rastermaß		30 x 30         cm

Dicke		80                mm

Farbe 		__________ Nr. ____

Oberfläche       	__________

Menge		__________ m²		EP______ € / m²     GP______ €

Profilstein liefern und unter Beachtung der DIN 18318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Fugenmaterial Baustoffgemisch aus gebrochenen Gesteinskörnungen der Körnung 0/4, gemäß den aktuellen TL Pflaster-StB und den ZTV Pflaster-StB bis zur vollständigen Fugenverfüllung.

Widerstand gegen Zertrümmerung mind. SZ26.

Pos. 02	Zulage Betonpflaster schneiden

Pflastersteine aus Beton auf Passmaß per Nassschnitt trennen und an Kanten und Einfassungen verlegen nach DIN 18318.

Menge		__________ lfm			EP______ € / lfm     GP______ €

__________________________________________________________________________________

Zusätzliche Produktinformationen für den Ausschreibenden

Folgende Steingrößen und Farben sind erhältlich. Bitte mit der aktuell gültigen Preisliste vergleichen. Rastermaß = Nennmaß + Fuge.

Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Pflastersteinen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Pflastersteinzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln (s. auch ZTV Pflaster StB-06, TL Pflaster StB-06, DIN 18318).

Bitte auch die entsprechende DIN EN beachten.

Rastermaß               	Nennmaß            	DIN EN

(mit Fuge)                	(ohne Fuge)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 x 30 cm        	296 x 296 mm      	DIN EN 1338

Weitere Profile und Steindicken auf Anfrage

Farbbezeichnung

--------------------------------------------------------------

Nr. 08 Signalweiß

Nr. 26 Schwarz

Oberflächen taktil nach DIN 32984

---------------------------------------------------------------

Rillenstein mit Trapezprofil 50 mm

Noppenstein mit Kegelstumpf a = 59 mm

Hersteller:    	braun – steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten