Fundamentsteinsystem OCTOPUS®

Bitte beachten

Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der braun-Steine GmbH. Bitte übernehmen Sie den Inhalt dieser Ausschreibungshilfe nicht ungeprüft in Ihr Leistungsverzeichnis!

Pos.	Grabenaushub für Mauerfundament herstellen

  - Fundamentgraben für Mauerfundament herstellen. Aushub bauseits lagern. Grabensohle verdichten.

Breite: ca. 50 cm

Tiefe: ca. 45 cm

Bodenklasse/ Homogenbereich: _______

Menge		__________ lfm			EP______ € / lfm     	GP______ €

Pos.	Trockenfundament Octopus

  - Liefern und versetzen von Octopus-Fundamentsteinen.

Die Steine sind auf eine Ausgleichsschicht aus kornabgestuftem Sand-Splitt-Gemisch 0/8 oder 0/22 mm höhen- und fluchtgerecht zweilagig zu versetzen. Die zweite Steinreihe ist im Halbversatz  zur unteren Reihe trocken auf diese zu versetzen.
Der Seitenraum zwischen Fundamentstein und Erdreich ist mit kornabgestuftem Sand-Splittgemisch 0/22 mm zu verfüllen und händisch zu verdichten.

Produktspezifische Eigenschaften:

Produktname: Octopus Fundamentstein-System,

Betonfundamentstein mit Rundumverzahnung,
aus zertifizierter klimaneutraler Produktion,

Anteil gütegesicherter sortenreiner Recyclingzuschläge aus Produktionsrückständen: ca. 8 %,

Abmessungen:

Steinhöhe: 190 mm

Steintiefe: 350 mm

Steinlänge: 180 cm

Gewicht: 25 kg

Liefernachweis:		braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Menge		__________ lfm			EP______ € / lfm     	GP______ €

Bedarfsposition

Pos.	Fundamentneigungsstein Octopus 10°

  - Liefern und versetzen von Octopus-Fundamentneigungssteinen.

Die Steine sind im Halbversatz trocken auf die Octopus-Fundamentsteine aufzusetzen.

Produktspezifische Eigenschaften:

Produktname: Octopus Fundamentneigungsstein,

keilförmiger Betonfundamentstein mit Rundumverzahnung und vorderseitiger Anlegekante,
aus zertifizierter klimaneutraler Produktion,

Anteil gütegesicherter sortenreiner Recyclingzuschläge aus Produktionsrückständen: ca. 8 %,

Abmessungen:

Steinhöhe: 30 – 90 (140 mm)

Höhe Anlegekante: 50 mm

Steintiefe: 350 mm

Steinlänge: 180 cm

Neigung: 10°

Gewicht: 10,5 kg

Liefernachweis:		braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Menge		__________ lfm			EP______ € / lfm     	GP______ €