Ausschreibungstext

REDOTTO-RC Mauer in RC 1-70

Schichtmauerwerk, Mauerdicke 225 mm, Schichtdicke 75 mm

Liefern und herstellen einer Mauer aus LONG- LINE® Mauersteinen nach DIN EN 13198 aus durchgefärbtem, feinkörnigem Beton, zweiseitig gespalten. Enthält mindestens 70% rezyklierte Gesteinskörnung Mauersteine aus zertifizierter klimaneutraler Produktion, Anteil gütegesicherter sortenreiner Recyclingzuschläge aus Produktionsrückständen: 70 %.

Mauerdicke: 225 mm
Steinhöhe:     75 mm
Steinlängen:  300, 450, 600 mm

zweiseitig   spaltrau

LONG-LINE® Einzelformat Steinlänge 900 mm

LONG-LINE® Formatmix Steinlängen 300, 450, 600 mm

Farbe: Nr. 127 RC 1 Naturgrau

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Mauersteine liefern, fluchtgerecht und höhengleich auf Fundament versetzen. Unterste Reihe zum Ausgleich von Fundament-Unebenheiten auf Mauermörtel Mörtelgruppe IIa nach DIN EN 998-2, maximale Mörtelhöhe 2 cm.

Stoßfugen mit Mauer-Kleber nach DIN EN 12004 vollflächig verbinden. Weitere Reihen höhen- und fluchtgerecht auf Mauer-Kleber mit maximaler Fugenbreite der Lager- und Stoßfuge 5 mm im Drittelverband vollflächig verkleben.

Die Zuschläge für Anpassungsarbeiten sind in den m² -Preis einzurechnen.

Abrechnung erfolgt nach Maueransichtsfläche einseitig.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

REDOTTO –RC Mauer in RC 2-70

Schichtmauerwerk, Mauerdicke 225 mm, Schichtdicke 150 mm

Liefern und herstellen einer Mauer aus GRANDE Mauersteinen nach DIN EN 13198 aus durchgefärbtem, feinkörnigem Beton, zweiseitig gespalten. Enthält mindestens 70% rezyklierte Gesteinskörnung

Mauerdicke: 225 mm
Steinhöhe:   150 mm
Steinlänge: 1200 mm

zweiseitig   spaltrau

Farbe: Nr. 212 RC 2 -Graun

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Mauersteine liefern, fluchtgerecht und höhengleich auf Fundament versetzen. Unterste Reihe zum Ausgleich von Fundament-Unebenheiten auf Mauermörtel Mörtelgruppe IIa nach DIN EN 998-2, maximale Mörtelhöhe 2 cm.

Stoßfugen mit Mauer-Kleber nach DIN EN 12004 vollflächig verbinden. Weitere Reihen höhen- und fluchtgerecht auf Mauer-Kleber mit maximaler Fugenbreite der Lager- und Stoßfuge 5 mm im Drittelverband vollflächig verkleben.

Die Zuschläge für Anpassungsarbeiten sind in den m² -Preis einzurechnen.

Abrechnung erfolgt nach Maueransichtsfläche einseitig.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______