TESSINA® Randbefestigungs- Entwässerungssystem

Bitte beachten

Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der braun-steine GmbH. Bitte übernehmen Sie den Inhalt dieser Ausschreibungshilfe nicht ungeprüft in Ihr Leistungsverzeichnis!

Pflastersteinesteine aus zertifizierter klimaneutraler Produktion.

Pos. 1	Streifenfundament  C/12/15

Liefern und einbringen eine Streifenfundaments aus Beton, Güteeigenschaften mindestens C 12/ 15, auf verdichteter Sauberkeitsschicht aus einem filterstabilen Mineralgemisch gem. TL Das Streifenfundament hat eine Mindestdicke von 20 cm und wird verdichtet zwischen Schalungen ausgeführt. Hinterbeton mind 20 cm, Güteeigenschaften mindestens C12/15 „frisch in frisch“ mit ausreichender Verdichtung, Ausformung passend zu anschließenden Belägen.

Menge		__________ m	              EP______ € / m                                   GP______ €

Pos. 2	Randbegrenzung TESSINA® 1/1 Stein 35,3 / 17,3           19 cm stark

Liefern und höhen- und fluchtgerechtes Versetzen von

Randbegrenzungs-Elementen nach DIN 18318.

Produktbezeichnung: TESSINA®, 1/1 Stein mit vollkantiger

Eckausbildung, Radius 0,4 cm. Mittelkörnige Mischungsrezeptur.

Steinstärke: 			19 cm
Format (L x B): 		35,3 x 17,3 cm
Oberflächenbearbeitung:	________________
Farbe:  (Nr. 10):		_________ Nr. ___

Menge		__________ m	              EP______ € / m                                   GP______ €

Pos. 3	Randbegrenzung TESSINA®  1/2 Stein  17,3 / 17,3         19 cm stark

Liefern und höhen- und fluchtgerechtes Versetzen von Randbegrenzungs-Elementen nach DIN 18318. Produktbezeichnung: TESSINA®, 1/2 Stein, mit vollkantiger Eckausbildung, Radius 0,4 cm. Mittelkörnige Mischungsrezeptur. Sichtseiten nach Oberflächentyp bearbeitet. Güteeigenschaften nach DIN 18.501

Steinstärke: 			19 cm
Format (L x B): 		17,3 x 17,3 cm

Oberfläche:			__________________
Farbe: 			___________ Nr. ___

Menge		__________ m	              EP______ € / m                              GP______ €

Pos. 4	Randbegrenzung TESSINA®  1/1 Stein mit Fase  35,3/17,3   19 cm stark

Liefern und höhen- und fluchtgerechtes Versetzen von Randbegrenzungs-Elementen nach DIN 18318. Produktbezeichnung: TESSINA®, 1/1 Stein mit Fase und vollkantiger Eckausbildung, Radius 0,4 cm. Mittelkörnige

Mischungsrezeptur. Sichtseiten nach Oberflächentyp bearbeitet.

Fase 6 cm hoch. Breite 8 cm. Güteeigenschaften nach DIN 18.501

Steinstärke: 			19 cm
Format (L x B): 		35,3 x 17,3 cm
Oberfläche:			________________
Farbe: 			__________Nr. ___

Menge		__________ m	              EP______ € / m                          GP______ €

Pos. 5	Randbegrenzung TESSINA® 1/2 Stein mit Fase 17,3 / 17,3 19 cm stark

Liefern und höhen- und fluchtgerechtes Versetzen von Randbegrenzungs-Elementen nach DIN 18318. Produktbezeichnung: TESSINA®, 1/2 Stein mit Fase und vollkantiger Eckausbildung, Radius 0,4 cm. Mittelkörnige Mischungsrezeptur. Sichtseiten nach Oberflächentyp bearbeitet. Fase 6 cm hoch. Breite 8 cm

Steinstärke: 			19 cm
Format (L x B): 		17,3 x 17,3 cm
Oberfläche:			________________
Farbe: 			__________Nr. ___

Menge		__________ m	              EP______ € / m                          GP______ €

Pos. 6	Randbegrenzung TESSINA®  Einfahrtstein  35,3 / 17,3    19 cm stark

Liefern und höhen- und fluchtgerechtes Versetzen von Randbegrenzungs-Elementen nach DIN 18318 Produktbezeichnung: TESSINA®, Einfahrtstein rechts / links (bitte unzutreffendes streichen)  mit vollkantiger Eckausbildung, Radius 0,4 cm. Mittelkörnige Mischungsrezeptur. Sichtseiten nach Oberflächentyp bearbeitet. Güteeigenschaften nach DIN 18.501

Fase 6 cm hoch. Breite 8 cm, einseitig auslaufend auf Mindestfase.

Steinstärke: 			19 cm
Format (L x B): 		17,3 x 17,3 cm
Oberfläche:			________________
Farbe: 			__________Nr. ___

Menge		__________ m	              EP______ € / m                          GP______ €

Pos. 7	Randbegrenzung TESSINA® Stellstein A 28,1 / 10         20,8 cm stark

Liefern und höhen- und fluchtgerechtes Versetzen von

Randbegrenzungs-Elementen nach DIN 18318 Produktbezeichnung: TESSINA®, Stellstein A,  vollkantiger Eckausbildung, Radius 0,4 cm.

Mittelkörnige Mischungsrezeptur. Sichtseitennach Oberflächentyp

bearbeitet. Güteeigenschaften nach DIN 18.501

Steinstärke: 			20, 8 cm
Format (L x B): 		28,1 x 10 cm
Oberfläche:			________________
Farbe: 			__________Nr. ___

Menge		__________ m	              EP______ € / m                          GP______ €

Pos. 8	Randbegrenzung TESSINA® Stellstein B 35,2 / 10   28,1 cm stark

Liefern und höhen- und fluchtgerechtes Versetzen von

Randbegrenzungs-Elementen nach DIN 18318 Produktbezeichnung:

TESSINA®, Stellstein B,  vollkantiger Eckausbildung, Radius 0,4 cm.

Mittelkörnige Mischungsrezeptur. Sichtseitennach Oberflächentyp

bearbeitet. Güteeigenschaften nach DIN 18.501

Steinstärke: 			28,1 cm
Format (L x B): 		35,2 x 10 cm
Oberfläche:			________________
Farbe: 			__________Nr. ___

Menge		__________ m	              EP______ € / m                          GP______ €

Pos. 9	Randbegrenzung TESSINA®  Rand- und Rinnenstein 2                        20,8 / 12,5  16/19 cm stark

Liefern und höhen- und fluchtgerechtes Versetzen von

Randbegrenzungs-Elementen nach DIN 18318 Produktbezeichnung:

TESSINA® Rand- und Rinnenstein 2,  vollkantiger Eckausbildung, Radius 0,4 cm.

Mittelkörnige Mischungsrezeptur. Sichtseiten unbearbeitet.

Güteeigenschaften nach DIN 18.501 Oberseite vollflächig 30 mm

abgeschrägt. Für Rinnentiefen 3 cm.

Steinstärke: 			16 / 19 cm
Format (L x B): 		20,8 x 12,5 cm
Oberfläche:			________________
Farbe: 			__________Nr. ___

Menge		__________ m	              EP______ € / m                          GP______ €

Pos. 10	Randbegrenzung TESSINA®  Rand- und Rinnenstein 2a                                                   20,8 / 12,5  17,5/19 cm stark

Liefern und höhen- und fluchtgerechtes Versetzen von

Randbegrenzungs-Elementen nach DIN 18318 Produktbezeichnung:

TESSINA® Rand- und Rinnenstein 2a,  vollkantiger Eckausbildung, Radius 0,4 cm. Mittelkörnige Mischungsrezeptur. Sichtseiten nach Oberflächentyp bearbeitet. Güteeigenschaften nach DIN 18.501 Oberseite

vollflächig 15 mm abgeschrägt. Für Rinnentiefen 1,5 cm.

Für barrierefreies Bauen nach DIN 18024-1 geeignet.

Rinnenbreite > 45 cm.

Steinstärke: 				17,5 / 19 cm
Format (L x B): 			20,8 x 12,5 cm
Oberfläche:			________________
Farbe: 			__________Nr. ___

Menge		__________ m	              EP______ € / m            GP______ €

Pos.11	Randbegrenzung TESSINA® Rand- und Rinnenstein 3                                             41,8 / 17,5  19/22 cm stark

Liefern und höhen- und fluchtgerechtes Versetzen von Randbegrenzungs-Elementen nach DIN 18318. Produktbezeichnung: TESSINA®, Rand- und Rinnenstein 3 mit vollkantiger Eckausbildung, Radius 0,4 cm. Mittelkörnige Mischungsrezeptur. Sichtseiten nach Oberflächentyp bearbeitet. Fase 3 cm. Güteeigenschaften nach DIN 18.501

Steinstärke: 	19/22 cm
Format (L x B): 	41,8 x 17,1 cm          Oberfläche:	________________

Farbe: 	__________Nr. ___

Menge		__________ m	              EP______ € / m                          GP______ €

Pos. 12	Randbegrenzung TESSINA®  Absenkstein 41,6 / 17,1     16/19 cm Stark

Liefern und höhen- und fluchtgerechtes Versetzen von Randbegrenzungs-Elementen nach DIN 18318

Produktbezeichnung: TESSINA®, Absenkstein links / rechts

(bitte unzutreffendes streichen).

mit vollkantiger Eckausbildung, Radius 0,4 cm. Mittelkörnige Mischungsrezeptur. Sichtseiten nach Oberflächentyp bearbeitet. Fase 6 cm. Güteeigenschaften nach DIN 18.501

Steinstärke: 	16/19 cm
Format (L x B): 	41,6 x 17,1 cm          Oberfläche:	___________________
Farbe: 	___________ Nr. ____

Menge		__________ m	              EP______ € / m                          GP______ €

Pos. 13	Zuschlag für Anschlüsse/Schneidearbeiten

Ausführung von Anschlüssen. Es dürfen bei Anschlüssen nur geschnittene Pflastersteine oder Platten verwendet werden, wenn die verbleibende kürzeste Seite mindestens der Hälfte der größten Kantenlänge des ungeschnittenen Steins oder Platte entspricht.

Menge		__________ m	              EP______ € / m                          GP______ €

Zusätzliche Produktinformationen für den Ausschreibenden

Keil- und Ecksteine sind bauseits herzustellen.

Folgende Oberflächenbearbeitungen und Farben sind erhältlich. Bitte mit der aktuell gültigen Preisliste vergleichen.

Bitte auch die entsprechende DIN EN beachten.

Oberfläche:			Farbe:

----------------------------------------------------------------------

ARCADO®			Nr. 13  Opalgrau

Hartgesteinsvorsatz		Nr. 09  Achatweiß•

Friktionsgefräst. Patiniert	Nr. 16  Schiefergrau•

Nr. 123 Beige•

TEGULA®			Nr. 10 Naturgrau

getrommelt, ungleichmäßiger	Nr. 44 Heidebraun•

Kantenbruch			Nr. 77 Sandbraun•

TESCADO			Nr. 14 Perlgrau

Nr. 20 Anthrazit•

Nr. 78 Travertin•

Hersteller:    	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten