SANTURO® Ökologische Weinbergmauer

Bitte beachten

Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der braun-steine GmbH. Bitte übernehmen Sie den Inhalt dieser Ausschreibungshilfe nicht ungeprüft in Ihr Leistungsverzeichnis!

Pos. 01	Streifenfundament C 20/25

Streifenfundament aus C 20/25 gemäß Statik in den
Abmessungen b =.......m, h = .......m, herstellen.

Aushub nach gesonderter Position.

Menge		__________ m2			EP______ € / m²     GP______ €

Pos. 02	Mauersystem SANTURO® ökologische Weinbergmauer,
	Unregelmäßiges Wechselschichtmauerwerk, Mauerdicke 250 mm

Liefern und herstellen einer Mauer aus Mauersteinen nach DIN EN 13198,

Mauersteine liefern, fluchtgerecht und höhengleich auf Fundament versetzen. Unterste Reihe zum Ausgleich von Fundament-Unebenheiten auf SANTURO® Mauermörtel nach DIN EN 998-2, maximale Mörtelhöhe 2 cm.

Weitere Reihen höhen- und fluchtgerecht unter Einhaltung der Verbandsregeln für unregelmäßiges Wechselschichtmauerwerk trocken versetzen.

Produktspezifische Eigenschaften:

Produktbezeichnung: SANTURO® Ökologische Weinbergmauer,

Mauersteine aus durchgefärbtem Sandsteinbeton, einseitig gespalten, allseitig getrommelt.

Set, bestehend aus 2 Steinhöhen und 7 Steinlängen

Betonmauersteine aus zertifizierter klimaneutraler Produktion,

Anteil gütegesicherter sortenreiner Recyclingzuschläge aus Produktionsrückständen: ca. 7 %,

Mauerdicke: 250mm
Anteil Steinhöhe 150 mm ca. 80 %

Anteil Steinhöhe   75 mm ca. 20 %
Steinlängen: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 mm

werden anteilsmäßig geliefert.

Vorderseite einseitig bearbeitet
Eine Quote von ca. 30 – 40 % der Steine ist stärker bearbeitet.

Farbe: Schilfsand Nr. 58

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Abrechnung erfolgt nach Maueransichtsfläche einseitig.

Menge		__________ m2		     	EP______ € / m²     GP______ €

Pos. 03	Kopfbearbeitung

Ecken und Stirnflächen sind durch geeignete SANTURO®-Endsteine herzustellen oder nach guter handwerklicher Praxis, bauseits zu bossieren.

Abrechnung nach steigende Meter Kopfbearbeitung.

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

Bedarfspos.

Pos. 04	Mauerabdeckplatte

Abdeckung der Mauerkrone mit SANTURO®-Mauerabdeckplatte
500 mm x 330 mm x 7,5 mm mit beidseitiger Tropfnase,
liefern und höhen und fluchtgerecht in Mörtel versetzen.
Stoßfugen sind zu vermörteln.

Farbe: Schilfsand Nr. 58

Liefernachweis:	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

Menge		__________ m		     		EP______ € / m     GP______ €

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hersteller:    	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten