**LAMBADA FORTE Stufen**

Bitte beachten

Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der Albrecht Braun GmbH. Bitte übernehmen Sie den Inhalt dieser Ausschreibungshilfe nicht ungeprüft in Ihr Leistungsverzeichnis!

Pos. 1.1

**Betonblockstufe LAMBADA FORTE**

Betonblockstufen liefern und auf vorhandenes Betonfundament versetzen. Die Stufen sind nach Verlegeplan mit Gefälle in Mörtelbett, MG III zu versetzen und müssen die darunter liegende Stufe um mind. 2 cm überdecken. Die Stufen sind unterseits mit Haftvermittler zu versehen.

Fugenhöhe der Lagerfugen 5 ± 3 mm.

Fugenbreite der Stoßfugen 5 ± 3 mm.

Die Fugen werden nicht verfüllt.

Abrechnung nach Abwicklungslänge Stufenvorderkante.

Produkteigenschaften:

Produktbezeichnung: LAMBADA FORTE Stufe

Betonblockstufe aus leicht verdichtbarem, feinkörnigem Hochleistungsbeton, C 55/67, XC 4, XF 4, XM 2, weitere Eigenschaften gemäß DIN EN 13198.

Einfärbung: UV-beständige anorganische Pigmente,

Oberfläche: Ober- und Vorderseite sowie Köpfe gestrahlt, planmäßig eben,

Gleit-/ Rutschwiderstand: R 12, nassbelasteter Barfußbereich Klasse C.

Fase: Stufenvorderkante 10/10 mm, seitlich 3/3 mm,

Trittfläche und Stufenvorderkante gestrahlt.

Stufenhöhe: 15 cm

Stufentiefe: 40 cm

Stufenlänge: XXX cm

Farbe: Wählen Sie ein Element aus

Liefernachweis: **braun**-steine GmbH

 Hauptstraße 5 – 7

 73340 Amstetten

**Menge \_\_\_\_\_\_\_ m EP\_\_\_\_\_\_ € / m GP\_\_\_\_\_\_ €**

Bedarfspos. 1.2

**Zulage Signalstreifen**

Zulage für die Lieferung von Blockstufen mit Aufmerksamkeitstreifen an der Stufenvorderkante, 5/3 cm (b/h).

Farbe: Wählen Sie ein Element aus

**Menge \_\_\_\_\_\_\_\_\_ m EP\_\_\_\_\_\_ € / m GP\_\_\_\_\_\_ €**

**Zusätzliche Produktinformationen für den Ausschreibenden**

 Folgende Steingrößen und Farben sind erhältlich. Bitte mit der aktuell gültigen Preisliste vergleichen.

**Stufenhöhe 15 cm**

**Nennmaß**

**(ohne Fuge) Produktnorm**

---------------------------------------------------------------

600 x 400 mm DIN EN 13198

800 x 400 mm DIN EN 13198

1000 x 400 mm DIN EN 13198

1200 x 400 mm DIN EN 13198

 individuelle Maßanfertigung möglich!

**Farbbezeichnung**

 --------------------------------------------------------------

 Nr. 10 Naturgrau II

 Nr. 20 Anthrazit II

Nr. 123 Beige II

Hersteller: **braun**-Steine GmbH

 Hauptstraße 5 – 7

 73340 Amstetten