MAHORA® Großstufe

Bitte beachten

Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der braun-steine GmbH. Bitte übernehmen Sie den Inhalt dieser Ausschreibungshilfe nicht ungeprüft in Ihr Leistungsverzeichnis!

Pos.01       MAHORA® Großstufe

Betonblockstufe gemäß DIN EN 13198 in der aktuell gültigen Fassung. Beton aus durchgefärbtem, selbstverdichtendem Hochleistungsbeton. Betonstufen aus zertifizierter klimaneutraler Produktion.

Unterseite planmäßig eben. Oberfläche längsstrukturiert bis 5 mm Tiefe in Holzoptik. Seiten bis 5 mm strukturiert. Oberflächenveredelung durch Clean-Save Imprägnierung.

Produktbezeichnung: MAHORA® Großstufe

Stufenstärke: 		      140 mm

Nennmaße LxB: 	        1785x 505 mm

Farbton 		______________Nr.____

liefern und versetzen.

Die unterste Stufe ist auf ein mindestens 20 cm dickes, frostfrei gegründetes Betonfundament zu setzen. Alle weiteren Stufen sind auf ein mindestens 20 cm dickes Betonfundament auf einer Sauberkeitsschicht aus filterstabilem Mineralgemisch 0 - 45 mm

einzubauen. Die Stufen sind nach Verlegeplan mit Gefälle in Mörtelbett, MG III zu versetzen und müssen mind. 2 cm auf der darunter liegenden Stufe aufliegen. Fugenhöhe ca. 1 cm, einschl. verfüllen und glätten der Fugen.

Menge		__________ m			EP______ € / m                    GP______ €

Farben:

----------------------------------------

Nr. 92   Meranti

Nr. 93   Mooreiche

Nr. 158 Esche

Hersteller:    	braun-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten