**VARUS® Palisade**

Bitte beachten

Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der braun-steine GmbH. Bitte übernehmen Sie den Inhalt dieser Ausschreibungshilfe nicht ungeprüft in Ihr Leistungsverzeichnis!

Pos. 1.1

**VARUS® Palisade**

Betonpalisaden liefern und höhen- und fluchtgerecht in vorhandenen Fundamentgraben versetzen.

Die Palisaden sind auf ein mindestens 20 cm dickes Fundament aus frischem Beton C 20/25 zu versetzen. Die Rückstütze ist „frisch in frisch“ mit einer Breite mind. 20 cm auszuführen, Einbau zwischen Schalung bzw. gegen Erdreich mit ausreichender Verdichtung.
Höhe der Rückstütze: XX cm.

Produktspezifische Eigenschaften:

Produktname: VARUS® Palisade,

Betonpalisade nach DIN 13198,

Betongüte C 35/45, nicht bewehrt,

mit Hohlkern,

Einfärbung: UV-beständige anorganische Pigmente, der gesamte Stein ist durchgefärbt,

Oberseite und Unterseite planmäßig eben,

Fase: 3/3 mm

Oberfläche: unbearbeitet.

Nennmaße (L x B): 18 x 12 cm

Höhe: XX cm

Farbe: Naturgrau Nr. 10

Liefernachweis: braun-steine GmbH

 Hauptstraße 5 – 7

 73340 Amstetten

**Menge \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m EP\_\_\_\_\_\_ € / m GP\_\_\_\_\_\_ €**

**Zusätzliche Produktinformationen für den Ausschreibenden**

Folgende Größen und Farben sind erhältlich. Bitte mit der aktuell gültigen Preisliste vergleichen.

**Erhältliche Höhen**

 --------------------------------------------------------------

 40 cm

 60 cm

 80 cm

 100 cm

 120 cm

 160 cm

 **Farbbezeichnung**

 --------------------------------------------------------------

 Nr. 10 Naturgrau

Bezug: **braun** – steine GmbH

 Hauptstraße 5 – 7

 73340 Amstetten